## Slide 1
2 декабря 2021
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия

## Slide 2
Стандарты на высокопрочный крепеж,
требования которых будут учтены при унификации
Межгосударственные стандарты:
ГОСТ 22353-77 Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 22354-77 Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 22355-77 Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры
ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия
ГОСТ 32484.1-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования
ГОСТ 32484.2-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание на предварительное натяжение
ГОСТ 32484.3-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR – комплекты шестигранных болтов и гаек
ГОСТ 32484.4-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HV - комплекты шестигранных болтов и гаек
ГОСТ 32484.5-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы
ГОСТ 32484.6-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы с фаской
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия

## Slide 3
Национальные стандарты:
ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия
ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия
ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Стандарты на высокопрочный крепеж,
требования которых будут учтены при унификации

## Slide 4
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Стандарты на высокопрочный крепеж, требования которых будут приняты во внимание при разработке
ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Ч.1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
ГОСТ ISO 898-2-2015 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
ГОСТ 9.301-86 - ГОСТ 9.306-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические
ГОСТ Р ИСО 10683-2020 Изделия крепежные. Системы неэлектролитических цинк-ламельных покрытий
ГОСТ ISO 3269-2015 Изделия крепежные. Приемочный контроль
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Ч.1. планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества
и другие.

## Slide 5
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Структура нормативных документов
ГОСТ Р 52643-2006
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Технические требования
4 Правила приемки
5 Методы испытаний
6 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

## Slide 6
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Структура нормативных документов
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Требования
5 Испытания для оценки соответствия
ГОСТ 32484.1-2013
4.1 Информация для заказа
4.2 Производственный процесс
4.3 Условия поставки
4.4 Требования к изделиям
4.5 Долговечность
5.1 Контроль содержания опасных веществ
5.2 Контроль размеров болтов, гаек и шайб
5.3 Оценка механических характеристик
болтов, гаек и шайб
5.4 Испытание технологических
характеристик болтокомплекта
5.5 Оценка обезуглероживания
(науглероживания) резьбы
5.6 Критерии пригодности
1

## Slide 7
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Структура нормативных документов
6 Оценка соответствия
7 Протоколы результатов испытаний
8 Документ о качестве
ГОСТ 32484.1-2013
(продолжение)
6.1 Общие положения
6.2 Предварительное испытание
6.3 Производственный контроль продукции
6.4 Приемочный контроль
2

## Slide 8
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Требования ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ Р 1.5-2012 к содержанию стандартов
7.2 Содержание стандартов на продукцию
7.2.1 При необходимости установления всесторонних требований* к продукции … целесообразно разрабатывать стандарты общих технических условий на группу однородной продукции.
____________________ * Всесторонние требования включают технические требования, требования безопасности и охраны окружающей среды, требования к порядку приемки, методам контроля, транспортированию и хранению, а при необходимости и другие требования.
7.3 Содержание стандарта общих технических условий
7.3.1 В стандарт общих технических условий, как правило, включают следующие разделы: - классификация; - технические требования; - требования безопасности: - требования охраны окружающей среды (экологичности); - правила приемки; - методы контроля (испытаний); - транспортирование и хранение; - указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому обслуживанию, ремонту. утилизации): - гарантии изготовителя.

## Slide 9
Проекты стандартов на высокопрочный крепеж,
запланированные к разработке в целях унификации
ГОСТ Р ХХХХХ-…. Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия
ГОСТ Р ХХХХХ-…. Болты высокопрочные с шестигранной головкой для металлических конструкций. Конструкция и размеры
ГОСТ Р ХХХХХ-…. Гайки высокопрочные шестигранные для металлических конструкций. Конструкция и размеры
ГОСТ Р ХХХХХ-…. Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Конструкция и размеры
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия

## Slide 10
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Сравнение требований стандартов на высокопрочный крепеж
Характеристики | ГОСТ 22353÷22356 "Болты и гайки высокопрочные и шайбы" | ГОСТ Р 52643÷52646 "Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций" | ГОСТ Р 53664 "Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения. Гайки и шайбы к ним" | ГОСТ 32484.1÷32484.6 "Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные" | 
 |  |  |  | Система HV | Система HR
Область применения | Настоящий стандарт распространяется на высокопрочные болты с шестигранной головкой, шестигранные гайки и шайбы к ним, предназначенные для стальных строительных конструкций (в том числе мостовых), а также для металлических конструкций, применяемых в тяжелом машиностроении | Настоящий стандарт распространяется на высокопрочные болты с шестигранной головкой (далее - болты), высокопрочные шестигранные гайки (далее - гайки) с увеличенным размером под ключ и шайбы (далее - шайбы), предназначенные для использования в металлических конструкциях, применяемых в строительстве (в том числе - в строительстве мостов) и машиностроении, эксплуатируемые во всех макроклиматических районах независимо от категории размещения по ГОСТ 15150 | Настоящий стандарт распространяется на высокопрочные цилиндрические болты с шестигранной головкой и конические болты с полукруглой головкой, высокопрочные шестигранные гайки (далее - гайки) с увеличенным размером под ключ и шайбы к высокопрочным болтам (далее - шайбы), предназначенные для использования в металлических конструкциях мостов, сооружаемых и эксплуатируемых в макроклиматических районах с умеренным (У) и холодным (ХЛ) климатом с расчетной температурой до минус 40 °С и минус 60 °С соответственно категории размещения 1 по ГОСТ 15150 | Настоящий стандарт распространяется на болты, гайки и шайбы по ГОСТ 32484.3, ГОСТ 32484.4, ГОСТ 32484.5 и ГОСТ 32484.6. Стандарт устанавливает общие требования для болтов, гаек и шайб и комплектов из них (болтокомплектов), применяемых для предварительного натяжения в болтовых соединениях металлических конструкций в строительстве и машиностроении, эксплуатируемых в различных макроклиматических районах по ГОСТ 15150 | 

## Slide 11
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Характеристики | ГОСТ 22353÷22356 "Болты и гайки высокопрочные и шайбы" | ГОСТ Р 52643÷52646 "Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций" | ГОСТ Р 53664 "Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения. Гайки и шайбы к ним" | ГОСТ 32484.1÷32484.6 "Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные" | 
 |  |  |  | Система HV | Система HR
Сортамент | М16÷М48 L=40÷300 мм | М16÷М48 L=40÷300 мм | М22; М24; М27 L=60÷150 мм | М12÷М36 L=30÷200 мм | М12÷М36 L=30÷200 мм
Класс точности | Болт, гайка – В Шайба - С | Болт, гайка – В Шайба - С | В | Болт – не указано; гайка – В | Болт и гайка – В
 |  |  |  | ГОСТ 32484.5: Шайба – А ГОСТ 32484.6: шайба с фаской - А | 
Класс прочности | - | 6.8/6; 8.8/8; 9.8/9; 10.9/10; 12.9/12 | 10.9/10 | 10.9/10 | 8.8/8; 10.9/10
Сравнение требований стандартов на высокопрочный крепеж
(продолжение)

## Slide 12
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Характеристики | ГОСТ 22353÷22356 | ГОСТ Р 52643÷52646 | ГОСТ Р 53664 | ГОСТ 32484.1÷32484.6 | 
 |  |  |  | Система HV | Система HR
Геометрические размеры Болт (М22): высота головки k размер под ключ S Гайка (М22): высота m размер под ключ S Шайба (М22): внутренний диаметр D1 наружный диаметр D2 - толщина S | 15,0 мм 36,0 мм 19,0 мм 36,0 мм 24,0 мм 50,0 мм 5 мм 6 мм (мостостроение) | 15,0±0,35 мм 35,0-36,0 мм 22,3-23,6 мм 35,0-36,0 мм Исполнение 1 24,0-24,52 мм Исполнение 2 24,0-25,0 мм Исполнение 1 42,4-44,0 мм Исполнение 2 42,4-50,0 мм Исполнение 1 4 мм Исполнение 2 5 мм | 15,0±0,35 мм 35,0-36,0 мм 17,7-19,0 мм 35,0-36,0 мм 26,0-26,84 мм 48,4-50,0 мм 6 мм | 14,0±0,9 мм 35,0-36,0 мм 16,9-18,0 мм 35,0-36,0 мм Без фаски С фаской 23,0-23,33 мм Без фаски С фаской 38,38-39,0 мм Без фаски С фаской 4 мм | 14,0±0,9 мм 35,0-36,0 мм 18,1-19,4 мм 35,0-36,0 мм Без фаски С фаской 23,0-23,33 мм Без фаски С фаской 38,38-39,0 мм Без фаски С фаской 4 мм
Сравнение требований стандартов на высокопрочный крепеж
(продолжение)

## Slide 13
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Характеристики | ГОСТ 22353÷22356 | ГОСТ Р 52643÷52646 | ГОСТ Р 53664 | ГОСТ 32484.1÷32484.6 | 
 |  |  |  | Система HV | Система HR
Временное сопротивление | Для болта М22 из стали 40Х "селект" - 1100-1350 МПа | Болт (класс 10.9) – 1078-1275 Н/мм2 | Болт (класс 10.9) – 1078-1275 Н/мм2 | В соответствии с ISO 898-1 (класс прочности 10.9/10): не менее 1040 МПа | В соответствии с ISO 898-1 (класс прочности 10.9/10): - не менее 1040 МПа
Напряжение от испытательной нагрузки | Гайка М22 – не менее 1100 МПа | Гайка (класс 10) – не менее 1245 Н/мм2 | Гайка (класс 10) – не менее 1245 Н/мм2 | В соответствии с ISO 898-2 (для М22, класс 10) пробная нагрузка - 321200 Н | Гайка (класс 10) – 1160 Н/мм2
Твердость | Для болта М22 из стали 40Х "селект" не более 388 НВ Гайка М22 241-341 НВ Шайба - 32-46,5 НRСэ | Болт (класс прочности 10.9) -331-388 НВ Гайка (класс прочности 10) - 272-353 НВ Шайба - 35-45 НRС | Болт (класс прочности 10.9) - 331-388 НВ Гайка (класс прочности 10) - 272-353 НВ Шайба 35-45 НRС | В соответствии с ISO 898-1 Болты (класс прочности 10.9) - 316-375 НВ В соответствии с ISO 898-2 Гайки (класс прочности 10) – 259-336 НВ Твердость шайбы - 31-38,5 HRC | 
Сравнение требований стандартов на высокопрочный крепеж
(продолжение)

## Slide 14
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Характеристики | ГОСТ 22353÷22356 | ГОСТ Р 52643÷52646 | ГОСТ Р 53664 | ГОСТ 32484.1÷32484.6 | 
 |  |  |  | Система HV | Система HR
Относительное удлинение и относительное сужение | Относительное удлинение – не менее 8 % Относительное сужение – не менее 35 % | Относительное удлинение – не менее 9% Относительное сужение – не менее 35 % | Относительное удлинение – не менее 8 % Относительное сужение – не менее 35 % | Относительное удлинение – не менее 9 % Относительное сужение – не менее 48 % | 
Ударная вязкость KCU | для болтов исполнения ХЛ - не менее 0,5 (5) Мдж/м (кгс·м/см) | Испытания проводят при -60ºС (ХЛ) KСU-60 ≥ 39 Дж/cм2 | Испытания проводят при -40 0С (У) и -60 0С (ХЛ) KСU-60 ≥ 39 Дж/cм2 | Испытания проводят по ГОСТ 9454 при температуре -20 0С KV-20 ≥ 27 Дж | 
Химический состав стали | Марки стали по ГОСТ 4543 * с суженными пределами содержания углерода: от 0,37% до 0,42% для стали марок 40Х "селект" Болты для ж/д мостов северного исполнения и (по требованию потребителя) для автодорожных и городских мостов северного исполнения должны применяться с гайками из стали марки 40Х | Прокат из стали марки 40 Х "селект" применяют с суженным пределом по содержанию углерода – от 0,37 % до 0,42 % | Сталь 40Х с суженным пределом по содержанию углерода – от 0,37 % до 0,42 % и суженным пределом по содержанию кремния – не более 0,3 % Допускается использовать другие марки стали при условии, что выполняются требования настоящего стандарта | Не регламентируется | 
Сравнение требований стандартов на высокопрочный крепеж
(продолжение)

## Slide 15
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Характеристики | ГОСТ 22353÷22356 | ГОСТ Р 52643÷52646 | ГОСТ Р 53664 | ГОСТ 32484.1÷32484.6 | 
 |  |  |  | Система HV | Система HR
Микроструктура | Требования к микроструктуре болтов, виду излома, допускается устанавливать по соглашению между потребителем и изготовителем | Для класса прочности 10.9: Микроструктура должна состоять из троостосорбита отпуска, сохраняющего игольчатую ориентацию мартенсита. В сердцевине допускается наличие троостита в количестве не более 50 %. Не допускается: наличие мартенсита, величина действительного зерна более шестого балла по ГОСТ 5639, наличие доэвтектоидного феррита в количестве более 5 %, кроме случая частичного обезуглероживания по ISO 898-1. Глубина зоны полного обезуглероживания должна быть не более 0,015 мм. Высота необезуглероженной зоны должна быть не менее 2/3 высоты профиля резьбы. Разность между значениями твердости в двух точках не должна превышать 30 HV | Микроструктура термообработанных болтов должна состоять из троостита и сорбита, причем наличие троостита в сердцевине изделия допускается не более 50%. Наличие мартенсита не допускается. Наличие доэвтектоидного феррита допускается в количестве 5 %, кроме случая частичного обезуглероживания по ISO 898-1. Глубина зоны полного обезуглероживания должна быть не более 0,015 мм, высота необезуглероженной зоны - не менее 2/3 высоты профиля резьбы. Разность между значениями твердости в двух точках не должна превышать 30 HВ | Требование по величине обезуглероживания резьбы болта и методика измерений – в соответствии с ISO 898-1. Высота необезуглероженной зоны резьбы должна быть не менее 2/3 высоты наружной резьбы полного профиля (для класса прочности 10.9/10) и не менее ½ высоты наружной резьбы полного профиля (для класса прочности 8.8/8). Глубина полного обезуглероживания в резьбе должна быть не более 0,015 мм | 
Сравнение требований стандартов на высокопрочный крепеж
(продолжение)

## Slide 16
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Характеристики | ГОСТ 22353÷22356 | ГОСТ Р 52643÷52646 | ГОСТ Р 53664 | ГОСТ 32484.1÷32484.6 | 
 |  |  |  | Система HV | Система HR
Коэффициент закручивания | Болты должны иметь коэффициент закручивания не более 0,20 и не менее 0,14 | Коэффициент закручивания для комплекта: болт, гайка и шайба должен быть следующим: от 0,14 до 0,20 – для изделий без покрытия; от 0,11 до 0,20 – для изделий с антикоррозионным (любым произвольным) покрытием | Коэффициент закручивания для комплекта: болт, гайка и шайба должен быть следующим: от 0,14 до 0,20 – для изделий без покрытия; от 0,11 до 0,20 – для изделий с антикоррозионным (любым произвольным) покрытием | Среднее значение коэффициента закручивания должно быть: 0,11-0,23 – для изделий с горячим цинковым покрытием; 0,11-0,20 – для изделий с любым произвольным покрытием | 
Сравнение требований стандартов на высокопрочный крепеж
(продолжение)

## Slide 17
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Ключевые вопросы при разработке новых стандартов
1 Вариант поставки отдельно болтов и гаек с необходимой маркировкой (указывается в заказе)
Обозначение при заказе
1 Болтокомплекта
Пример 1…
2 Болтов и гаек
Если болты с шестигранной головкой, соответствующие этому стандарту, необходимы для других целей, например, для использования в глухих отверстиях с резьбой, по требованию потребителя, то они могут быть заказаны отдельно…
Пример 2…
Если шестигранные гайки, соответствующие этому стандарту, необходимы для других целей, например, для использования со шпильками, или по требованию потребителя, то они могут быть заказаны отдельно…
Пример 3…
3 Примечание – для обеспечения затяжки болтового соединения на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и/или гайки.
Предложения АО «БелЗАН»:

## Slide 18
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Ключевые вопросы при разработке новых стандартов
2 Не решены вопросы по испытательному оборудованию
В частности, оборудование для испытаний на коэффициент закручивания в России не производится, а аналогичное иностранное оборудование (например, производства фирм SCHATZ или TEST) отсутствует в Госреестре РФ.
Предложения АО «БелЗАН»:
(продолжение)

## Slide 19
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Ключевые вопросы при разработке новых стандартов
Предложения ЗАО «ЦНИИПСК им.Мельникова»:
1 Внесение дополнительных требований и приложений по контролю надежности высокопрочных болтов в соединениях ССК.
2 Разработка главы по испытанию материала высокопрочных болтов на ЗХР и трещиностойкость; болтов без покрытий и с защитными покрытиями под нагрузкой на ЗХР (замедленное хрупкое разрушение), трещиностойкость и коррозию под напряжением в среде со слабо и среднеагрессивной атмосферой.
3 Разработка критериев оценки долговечности антикоррозионной защиты для разных типов защитных покрытий (вид покрытия – толщина покрытия – долговечность защиты).
4 Разработка дополнений к Приложениям по испытанию (на ЗХР, трещиностойкость; коррозию под напряжением; определение качества цинковых покрытий методом рентгеноспектрального микроанализа.
5 Разработка технических требований к болтам класса прочности 12.9 и гайкам класса прочности 12.

## Slide 20
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Ключевые вопросы при разработке новых стандартов
6 Разработка варианта указаний по приемочному контролю при единичном мелкосерийном производстве (количество образцов и методы испытаний малого количества образцов).
7 Внесение требований по определению коэффициента закручивания (Кз): по моменту закручивания; по углу поворота гайки; по удлинению болта в процессе монтажа ССК и в процессе эксплуатации.
8 Проведение исследований по изменению коэффициента закручивания при температурах (от -400С до +400С ) с применением жидкосмазочных составов (минеральное масло, минеральное масло с бензином) и твердосмазочных составов (парафиновые и стеариновые, Molykote и Modengy на основе дисульфида молибдена и графита с акриловым связующим, порошок дисульфида молибдена). На основании проведенных исследований внесение в НД требований по значениям Кз (с учетом температуры в момент монтажа стальных конструкций).
Предложения ЗАО «ЦНИИПСК им.Мельникова»:
(продолжение)

## Slide 21
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Ключевые вопросы при разработке новых стандартов
1 Уточнение диапазона значений коэффициента закручивания болтов.
2 Увеличение линейки длин болтов.
3 Установление единой увеличенной высоты гайки.
4 Унифицирование размеров шайбы толщиной 6 мм.
5 Проведение ревизии параметров контроля прочности составляющих болтокомплектов, коррозионной стойкости болтокомплектов.
6 Разработка требований по входному контролю болтокомплектов на объектах строительства.
Предложения АО «Дороги и Мосты»:

## Slide 22
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Ключевые вопросы при разработке новых стандартов
Предложения ООО «НПЦ мостов»:
1 Общие требования к стандарту:
1.1 Не должен ограничивать область применения одной или несколькими отраслями строительства или машиностроения.
1.2 Быть идентичным зарубежным аналогам в части конструктивной формы и маркировки изделий.
1.3 Иметь единые с зарубежными аналогами основные технические требования и содержать дополнительные требования, отражающие специфику отечественного производства и условий эксплуатации.
1.4 Предусматривать комплектную поставку болтов, гаек и шайб.
1.5 Содержать систематизированные требования к технологическим свойствам болтокомплектов в виде, облегчающем потребителям выбор характеристик, отвечающих заданным условиям применения.
2 Технические требования:
2.1 Уточнить требования по испытаниям болтокомплектов с покрытиями на ЗХР и трещиностойкость.
2.2 Уточнить требования по долговечности антикоррозионной защиты разных покрытий.
2.3 Уточнить объем информации, предоставляемой Потребителю со стороны Изготовителя.
2.4 Уточнить требования по нанесению покрытий разной толщины.
2.5 Уточнить требования по нормируемому диапазону показателя коэффициента закручивания.

## Slide 23
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Ключевые вопросы при разработке новых стандартов
3 Испытания:
3.1 Внести уточнения по испытаниям стали для болтов.
3.2 Дополнить методиками испытаний болтокомплектов с защитным покрытием в сборе после затяжки на расчетное усилие.
4 Приемка:
Разработка подробных указаний по правилам приемки как при массовом производстве, так и при мелкосерийном производстве.
Предложения ООО «НПЦ мостов»:
(продолжение)

## Slide 24
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия
Ключевые вопросы при разработке новых стандартов
1 Геометрические размеры: как обеспечить идентичность зарубежным аналогам в части конструктивной формы и сохранить размеры, принятые в отечественной практике
Высота головки болта, высота гайки, толщина шайбы: сохранение размеров в исполнениях либо унификация до единых размеров
2 Испытания (на ЗХР и трещиностойкость; коррозию под напряжением в среде со слабо и среднеагрессивной атмосферой; внесение дополнительных требований и приложений по контролю надежности высокопрочных болтов в соединениях и т.д.)
3 Требования к покрытиям
4 Разработка технических требований к болтам класса прочности 12.9 и гайкам класса прочности 12
5 Требования по коэффициенту закручивания
6 Приемочный контроль
7 Сертификация – включение требований по обязательной сертификации
Вопросы для дальнейших обсуждений рабочей группой:

## Slide 25
КОНТАКТЫ
455019, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5
тел.: (3519) 24-88-26
e-mail: sokolova.lr@mmk-metiz.ru
ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
начальник лаборатории
стандартизации и сертификации
технологического центра
Ключевые вопросы при разработке новых национальных стандартов на высокопрочные крепежные изделия